Processing option : All elements analysed (Normalised)

Spectrum	In stats.	C	O	Al	Si	Cr	Mn	Fe	Mo	Total		
												
Sum Spectrum	No	2.62	1.21	4.87	0.51	21.30	0.22	65.91	3.36	100.00		
Spectrum 2	Yes	2.41	1.16	4.90	0.51	21.25	0.27	66.10	3.40	100.00		
Spectrum 3	Yes	2.43	1.17	4.85	0.52	21.50	0.16	66.03	3.35	100.00		
Spectrum 4	Yes	2.89	1.21	4.85	0.52	21.34	0.14	65.63	3.41	100.00		
												
Mean		2.58	1.18	4.87	0.52	21.37	0.19	65.92	3.39	100.00		
Std. deviation		0.27	0.03	0.03	0.00	0.13	0.07	0.25	0.03			
Max.		2.89	1.21	4.90	0.52	21.50	0.27	66.10	3.41			
Min.		2.41	1.16	4.85	0.51	21.25	0.14	65.63	3.35			

All results in weight%

Sample: APMT_QG-1_C (Post-Cleaned) SOI 1
Type: Default
ID: APMT_QG-1_C (Post-Cleaned)

Project: 43-648_TMCJ_17
Owner: Operator
Site: Site of Interest 1

7/27/2018 5:50:03 PM

43-648_TMCJ_17