B

A

6

5

4

2

3

1

Processing option : All elements analysed (Normalised)
Site A
Spectrum	In stats.	C	O	Al	Si	Cr	Mn	Fe	Mo	Total		
												
Sum Spectrum	No	3.78	38.26	38.04	0.67	5.38	0.05	13.10	0.73	100.00		
Spectrum 1	Yes	3.35	46.77	43.08	0.95	2.35	0.06	3.15	0.28	100.00		
Spectrum 2	Yes	3.74	46.83	42.09	1.42	2.39	0.05	3.18	0.29	100.00		
Spectrum 3	Yes	3.14	45.83	43.09	0.47	2.67	-0.04	4.51	0.34	100.00		
Spectrum 4	No	3.64	1.41	5.70	0.48	20.85	0.37	64.36	3.19	100.00		
Spectrum 5	No	3.85	1.10	5.73	0.51	20.79	0.28	64.70	3.05	100.00		
Spectrum 6	No	3.81	1.18	5.92	0.44	20.90	0.14	64.68	2.94	100.00		
												
Mean		3.41	46.48	42.75	0.95	2.47	0.02	3.62	0.31	100.00		
Std. deviation		0.30	0.56	0.57	0.48	0.17	0.06	0.78	0.03			
Max.		3.74	46.83	43.09	1.42	2.67	0.06	4.51	0.34			
Min.		3.14	45.83	42.09	0.47	2.35	-0.04	3.15	0.28			

All results in weight%

Sample: APMT-6_QG-6_S
Type: Default
ID: APMT-6_QG-6_S

Sample: APMT-6_QG-6_S
Type: Default
ID: APMT-6_QG-6_S

Project: 43-648_TMCJ_17
Owner: Operator
Site: Site of Interest 7

7/27/2018 1:11:36 PM

43-648_TMCJ_17

Processing option : All elements analysed (Normalised)
Site B
Spectrum	In stats.	C	O	Al	Si	Cr	Mn	Fe	Mo	Total		
												
Sum Spectrum	No	3.78	38.26	38.04	0.67	5.38	0.05	13.10	0.73	100.00		
Spectrum 1	No	3.35	46.77	43.08	0.95	2.35	0.06	3.15	0.28	100.00		
Spectrum 2	No	3.74	46.83	42.09	1.42	2.39	0.05	3.18	0.29	100.00		
Spectrum 3	No	3.14	45.83	43.09	0.47	2.67	-0.04	4.51	0.34	100.00		
Spectrum 4	Yes	3.64	1.41	5.70	0.48	20.85	0.37	64.36	3.19	100.00		
Spectrum 5	Yes	3.85	1.10	5.73	0.51	20.79	0.28	64.70	3.05	100.00		
Spectrum 6	Yes	3.81	1.18	5.92	0.44	20.90	0.14	64.68	2.94	100.00		
												
Mean		3.77	1.23	5.78	0.48	20.84	0.26	64.58	3.06	100.00		
Std. deviation		0.11	0.16	0.12	0.04	0.06	0.12	0.19	0.13			
Max.		3.85	1.41	5.92	0.51	20.90	0.37	64.70	3.19			
Min.		3.64	1.10	5.70	0.44	20.79	0.14	64.36	2.94			

All results in weight%

Project: 43-648_TMCJ_17
Owner: Operator
Site: Site of Interest 7

7/27/2018 1:13:36 PM

43-648_TMCJ_17